Общество с ограниченной ответственностью

« М о с к о в А в т о – Л а к »

ИНН 772 372 146 2   КПП 772 201 001

Технический паспорт продукта

ТУ 2313-004-62142503-2016

| Общие данные о продукте |
| --- |
| Тип продукта | Эмаль 2К полиуретановая |
| Оттенок | по каталогу К5 RAL 1026,2005,2007,3024,3026,6038 |
| Степень блеска | глянец | 90% |
| Отвердитель | Отвердитель для ПУ ЛКМ добавляем в эмаль, тщательно перемешиваем и даем паузу на 10 мин. |
| Соотношение по весу, в граммах | 100:25 |
| Соотношение по объему | 4:1 |
| Разбавитель | «Стандартный» для ПУ ЛКМ до 20% Добавляем в готовую смесь (эмаль + отвердитель) до необходимой вязкости, предварительно выждав паузу 5-10 минут |
| Жизнеспособность | 4 ч при 20 ºС |
| Межслойная выдержка | 20 мин |
| Применение | Используется для получения сверх яркого покрытия в различных системах окраски. Применяется для окрашивания коммерческого транспорта, коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной, железнодорожной техники и различных металлоконструкций. Внимание! Флуоресцентные цвета не имеют УФ-защиты. |
| Технические данные |
| Сухой остаток | 73±5% |
| Плотность | 1 – 1,05 |
| Теоретический расход | 1 м²/ 150 грамм |
| Термостойкость | 120ºС |
| Время высыхания - от пыли - на отлип - монтажная твердость - полная полимеризация | Температурный режим 20ºС 30 мин 60 мин 3-4 ч до 7 суток |
| Срок хранения | 24 мес. при от 0ºС до 30ºС в таре производителя |
| Рекомендации по применению |
| Подготовка материала | Важно: соблюдать пропорции смешивания. Компоненты должны быть интенсивно смешены с помощью перемешивающего устройства. До вязкости добавить разбавитель. |
| Поверхность | Обезжирить поверхность. Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Внимание! Эмаль наносить только на белую (RAL-9016) подложку-грунт в два тонких равномерных слоя, промежуток между слоями – 20 мин. |
| Рекомендованная толщина покрытия Теоретический расход/Практический расход | Сухая пленка 40 мкм Толщина пленки зависит от способа нанесения, температуры, шероховатости поверхности, формы объекта и других факторов. 1м²/ 150 грамм (два слоя) Зависит от способа нанесения, сложности конструкции и структуры окрашиваемой поверхности |
| Температура нанесения | Рекомендуемая +20ºС, возможная – не ниже +5ºС |
| Относительная влажность | Не более 80% Температура объекта должна быть не менее, чем на 3ºС выше точки росы |
| Рекомендации по нанесению | Пневматическом распыление: давление 2,0 – 4,0 бар, сопло 1,3 – 1,5 мм, количество слоев – 2, выдержка между слоями – 20 мин. |
| Меры предосторожности |
| эмаль транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещения. Использовать средства индивидуальной защиты. |